Лекция 15

Длина свободного пробега

λ=υ⋅τ

Классические размерные эффекты.

Проявляются при соизмеримости толщины образца d и средней длины пробела λ в объемном образце.

Квантовый размерный эффект может возникать в пленках, толщина которых сравнима с длиной волны Де Бройля.

d≃λΛ - классические размерные эффекты.

d≃λБр - квантовые размерные эффекты.

σ=e2nτ(d)m - расстояние как время свободного пробега зависит от толщины.

dпр=λ∞- длина свободного пробега в объемном образце.

Расчет электропроводимости:

Для толстых пленок - σσпл=1+38p(1−p),p1

Для тонких пленок - σσпл=43⋅1pln1p⋅(1−p)(1+p),p,

Где  σ - электропроводимость пленки

σ - электропроводимость объемного образца

p – относительная толщина

ρ=dλ∞, где ρ - параметр зеркальности, характеризующий отражение электронов повторного образца.

1

Диффузное зеркальное происхождение упругое рассеяние.

pλзерλзер+λдиаф

Диффузное – возможность рассеять поток одинаковым образом во все стороны.

Параметр зеркальности ρ зависит от шероховатости поверхности.

При дифформированном отражении угол отражения может произвольно поменяться. Равновероятно в пределах от π до 0.

Энергетически спектр для электронов низкоразмерных кристаллов.

λБр=ℏmυF        m≃m0   ϑF=106мс

λБрвMe≃10÷50A